## Slide 1
Разработка технологии и установки для изготовления титановых моноколес с цельными и полыми лопатками с применением ротационной сварки трением по технологии «виртуальной инерции».
И.М. Иркабаев, АО НИИТ, Уфа, office-aoniit@ufa-niit.ru
2025г.
АО НИИТ
ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

## Slide 2
Классическая схема изготовления рабочих колес с замковыми соединениями диска и лопаток часто не позволяют разместить необходимое, по газодинамической эффективности, количество лопаток из-за ограничения, которым является прочность замкового соединения. Такая конструкция рабочего колеса из-за особенностей конструкций имеет много мест концентрации напряжений, что ограничивает ресурс и приводит к утяжелению диска. Кроме того, операция изготовления (протяжка) пазов для замкового соединения весьма дорогостоящая. Это привело к созданию конструкции рабочего колеса вентилятора или турбины, представляющего собой неразъемное соединение лопаток и дисковой части, так называемое моноколесо или «блиск». Производители ГТД используют для изготовления моноколес технологию механической обработки из цельной заготовки Данная технология накладывает ограничения на конструкцию блиска: невозможно получение блиска с пустотелыми лопатками и блисков с различными сплавами в области пера лопатки и диска.
Применение сварных блисков расширяет круг возможных решений по конструктивному оформлению блисков, однако применение способов сварки плавлением для получения соединения лопаток с диском весьма ограничено, так как большинство применяемых материалов для изготовления лопаток и дисков относятся к не свариваемым сваркой плавлением или условно свариваемым. Сварка трением (ротационная и линейная) позволяют получать бездефектные сварные соединения одноименных и разноименных сочетаний жаропрочных сплавов.
Расчеты технико-экономической эффективности различных технологии, применяемых при изготовлении моноколес осевого компрессора с полыми и цельными лопатками, на основе литературных данных и патентных исследованиях, проведенные АО НИИТ показывают, что оптимальным технологическим процессом для изготовления моноколес является РСТ.
Такая технологическая схема позволит:
1.Повысить точность позиционирования лопаток друг относительно друга и на диске после сварки не только в «замковой области», но и в концевой части пера сваренных лопаток (жестко закрепленные лопатки «блинга» в процессе сварки находятся в неподвижной оснастке).
2.Сохранить имеющуюся технологию изготовления одиночных лопаток.
3.Обеспечить контроль изготовления моноколеса на всех этапах производства.
4.Снизить трудоемкость и материалоемкость изготовления моноколеса.
АО НИИТ

## Slide 3
АО НИИТ
Рис. 1 – а) «Блинг» изготовленный, из отдельно изготовленных лопаток, методом диффузионной сварки, б) «блинг» и дисковая часть моноколеса перед РСТ, в) моноколеса после предварительной механической обработки, г) моноколесо после окончательной механической обработки (линия разъема - линия сварного шва).
Выполненные опытные работы и исследования показали принципиальную возможность ротационной сварки коаксиально установленного диска из титанового сплава ВТ6 (внутреннее кольцо) и лопаточного «блинга» ВТ8 (внешнее кольцо) по конической поверхности. Полученные сваренные соединения методом ротационной сварки образцы имитаторы моноколеса имеют прочность на уровне прочности основного материала сплава ВТ6. Значения предела прочности лежит в диапазоне 1030…1050 МПа.
а) б) в) г)

## Slide 4
АО НИИТ
Достоинством процесса является также минимальная подготовка поверхности к свариванию. В процессе сварки размягченные слои металла, вмести с окислами, перемещаются (выдавливаются) к границам свариваемой поверхности (в грат). Короткий цикл процесса сварки (несколько секунд), обеспечивает малую зону теплового воздействия.
Основными недостатками ЛСТ и РСТ являются отсутствие производства в РФ необходимого оборудования и сложность изготовления оборудования (особенно для ЛСТ), обусловленная необходимостью использования высокоточных силовых приводов большой жесткости.
По заказу «ОДК-Авиадвигатель» КТИАМ, филиал «ОДК-НИИД», НИИТ разработали и изготовили установку инерционной сварки трением ПСТИ-400.
В процессе опытной эксплуатации станка ПСТИ-400 выявлены следующие недостатки:
- значительные радиальные биения (>0,1мм) и недостаточная точность осадки;
- большая угловая скорость вращения маховиков в диапазоне 1 резонансной частоты вызывает поломку элементов приводного вала установки;
- невозможность оперативной регулировки частоты вращения вала;
Цель данного технического предложения является устранение указанных недостатков:
1. Снижение инерционного момента и создание возможности регулирования частоты вращения приводного вала;
2. Повышение точности базирования заготовок детали в процессе сварки.
Для решения указанных задач предложена замена инерционного привода от маховика на привод от гидромотора, который позволяет в широком диапазоне угловую скорость и крутящий момент РСТ (табл.1). Станок сварки трением РСТ-400.01.00.000СБ - двухкоординатный, имеет два главных движения.

## Slide 5
Таблица 1 - Характеристики гидромоторов, возможных для использования в установках ротационной сварки трением.
АО НИИТ
Модель | Теоретический объем, мл/об. | Рабочее давление, МПа | Пиковое давление, МПа | Ном. крутящий момент, Н*м | Удельный момент, Н*м/МПа | Диапазон скоростей, об/мин | Мощность, масса
INM7-4300 | 4298 | 25 | 30 | 17100 | 684 | 0,2-684 | 145квт
IPM12-14000 | 14389 | 20 | 28 | 45757 | 2287 | 0,5-75 | 250Квт, 1800кг
IPM9-4000 | 4136 | 20 | 28 | 13160 | 658 | 1-150 | 145Квт, 392кг
HА140-140 | 8800 | 25 | 31,5 | 35000 | - | 145-187 | 305кг
HА280-280 | 17600 | 25 | 31,5 | 70000 | - | 67-89 | 485кг
ITMH 16-2000 | 2034 | 21 | 23 | 6321 | 301 | 200 | 79Квт, 179кг
IPM9-6300 | 6322 | 16 | 25 | 16096 | 1006 | 1-110 | 145Квт, 392кг
НРС270 | 4588 | 20 | 25 | 12926ном / 1000мин.-17525мах. | 700 | 150- 545 | 450кг
НРС325 | 5326 | 20 | 25 | 15046ном/ 1575 мин.-20400мах. | 816 | 130- 515 | 460кг
НМС325 | 5326 | 25 | 27 | 14826ном / 5211 мин.-20104мах. | 744 | 100- 350 | 460кг

## Slide 6
АО НИИТ
Система управления ротационной сваркой трением включает собственно установку сварки трением, содер­жащий объект управления в виде одного- двух и более управляемых гидромоторов с высоким крутящим моментом и силового гид­роцилиндра, которое создает усилие F. Состояние объекта управления опре­деляется микропроцессором и датчиками: оборотов, усилия, перемещения, крутящего момента.
Рисунок 3 – Циклограмма сварки

## Slide 7
АО НИИТ
Рисунок 4 – а) - Оснастка, использованная для изготовления опытного моноколеса, б) – опытное моноколесо, в) дисковая часть колеса вентилятора с возможностью изготовления из трех частей ротационной сваркой трением на установке РСТ-400.01.00.000СБ
а)
б)
в)

## Slide 8
АО НИИТ
Ъ
Рисунок 5 – Установка РСТ-400.01.00.000СБ сварки трением моноколес
с использованием технологии «виртуальной инерции».

## Slide 9
АО НИИТ
Рисунок 6 - Установка РСТ-400.01.00.000СБ

## Slide 10
АО НИИТ
Рисунок 7 – Ротационная сварка моноколеса по технологии «виртуальной инерции» – а), б) -сварка дисковой части и ступицы; в), г) - сварка дисковой части и ступицы с лопаточным кольцом.
а),б)
в),г)

## Slide 11
Рисунок 9 – Предлагаемая основа установки ротационной
сварки трением - горизонтальный пресс ПГКК-400
Рисунок 8 – Сварки моноколеса – сварка дисковой части и ступицы с
лопаточным кольцом: а), б) – лопаточное кольцо в сборе на установке.
АО НИИТ
.

## Slide 12
АО НИИТ
Рисунок 10. Схема механической обработки сварного шва после РСТ.

## Slide 13
АО НИИТ
ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!